## Slide 1
Simulation numérique du soudage par résistance du gainage combustible en acier ODS de réacteurs nucléaires de 4ème génération (RNR-NA)
Club Cast3M 2022
Paris, 25 Novembre
Mohamed Mabrouki, Diogo Gonçalves, Serge Pascal, Denis Bertheau, Gibert Henaff , Angéline Poulon-Quintin
Contact : mohamed.mabrouki@cea.fr

## Slide 2: Contexte : réacteurs nucléaires du futur
Réacteur Nucléaire à Neutron Rapides refroidi au sodium (RNR-Na)
Sollicitations en service de la gaine de combustible (Ukai et al., 2005; Sornin et al., 2021) :
Dose d’irradiation : 120 – 200 dpa*
Température : 400 – 700 °C
Pression interne : en constante augmentation atteignant en fin de vie (6 – 8 ans )
dpa* : déplacement par atome
Ukai, et al. (2005) Journal of Nuclear Science and Technology, 42(1), pp. 109–122.
Sornin, et al. (2021) Metallurgical and Materials Transactions, A volume 52, pages 3541–3552

## Slide 3: Contexte : soudage des aciers ODS
Corpace, (2011), thèse de doctorat.
Le Gloannec, (2016), thèse de doctorat.
Gan, J. et al. (2018),JOM, 70(2), pp. 192–197.
Le procédé de soudage par résistance (SPR) à l’état solide a été retenu par le CEA pour le soudage du gainage de combustible en acier ODS
La maitrise du procédé limite l’impact du soudage sur la dispersion de nano-oxydes (agglomération/coalescence négligeable) (Corpace, 2011; Le Gloannec, 2016; Gan et al., 2018)
Procédé de soudage à l’état solide des aciers ODS
Principe du soudage par résistance (SPR) des assemblages bouchon-gaine
(Vue en coupe des pièces)
(fixée à 4700 N)
Dispersion homogène de nano-oxydes
Résistant aux conditions sévères de service (MPa; °C; dpa)
Image MET de la dispersion de nano-oxydes pour une nuance 20Cr-ODS (Corpace 2011)
Notes: Rapidement les objectifs des anciennes études

## Slide 4: Dispositif expérimental
(a) Plug and clad installed within copper alloy electrodes in the PWR device. (b) Top view of a plug instrumented with K-type thermocouples.
Example of experimental measurements obtained during the PRW process. (c) Applied current, , compared with the targeted electric current, 16 kA. (d) Plug-displacement, , and welding force, , compared to the targeted force, 4700 N.
Clad
5 mm
Plug
Weld
Plug-clad assembly
(c)
(d)
(e)
Notes: Rapidement les objectifs des anciennes études

## Slide 5: Soudabilité opératoire et métallurgique des aciers ODS étudiés
Optimisation des paramètres opératoires pour la nouvelle configuration de soudage
Energie électrique dissipée
Experimental measurements of plug-displacement, , obtained for 62 experimental welds as a function of the dissipated energy,, for constant welding force, .

## Slide 6: Simulation numérique du SPR
Bouchon
Electrodes
Gaine
Maillage total SPR : 15248/ 15305 nœuds/ éléments (Quadrangles à 4 nœuds)
Uz
Ur
Maillage et conditions aux limites
Modèle 2D axisymétrique
Axe de symétrie

## Slide 7: Simulation numérique du SPR
Résistance de Contact Electro Thermique (RCET)
Electrodes
V
RCET
RCET
Maillage total SPR : 15248/ 15305 nœuds/ éléments (Quadrangles à 4 nœuds)
Uz
Ur
Maillage et conditions aux limites
Modèle électrothermique (ET)
Bouchon
Electrodes
Gaine
Axe de symétrie

## Slide 8: Simulation numérique du SPR
Electrodes
Fs
Uz=0
Maillage total SPR : 15248/ 15305 nœuds/ éléments (Quadrangles à 4 nœuds)
Ur=0
Uz
Ur
Maillage et conditions aux limites
Encastrement
Modèle électro-thermomécanique (ETM)
Bouchon
Electrodes
Gaine
Axe de symétrie

## Slide 9: Simulation numérique du SPR
Zones raffinées et remaillées au cours du calcul
Résistance de Contact Electro Thermique (RCET)
Uz=0
Maillage total SPR : 15248/ 15305 nœuds/ éléments (Quadrangles à 4 nœuds)
Ur=0
Uz
Ur
Maillage et conditions aux limites
Remaillage
Encastrement
Bouchon
Electrodes
Gaine
V
RCET
Fs
Axe de symétrie
RCET

## Slide 10: Simulation numérique du SPR: remaillage
500
Déformation plastique cumulée lors du forgeage d’un tube, avec et sans remaillage
    Extraire la forme extérieure du maillage déformé.
    Remaillage de la zone déformée à partir de contour déformé.
    Définition du modèle et des caractéristiques de la zone remaillée.
    Projection sur le nouveau maillage les champs calculés (déplacement, contrainte, déformation, température...) sur l'ancien maillage.
    Assemblages des parties remaillées et non.
    Sauvegardes du nouveau modèle et poursuite de calcul.
    (temps de calcul avec remaillage est 3 fois plus supérieur que dans le cas sans remaillage)
Principales étapes de remaillage

## Slide 11: Simulation numérique du SPR : bilan des développement faits dans Cast3M
* Procédure CHARTER : procédure permet de modifier le chargement thermique au cours des itérations du schéma de résolution non linéaire de la thermique.
** Procédure PERSO1 : procédure appelée en début et fin de pas mécanique hors de la boucle de convergence thermique mécanique (la procédure est donc exécutée une fois à chaque pas de temps). Elle permet, par exemple, de redéfinir le chargement mécanique après chaque pas de temps.
Dans CHARTHER*:
  Développement d’une procédure permettant de calculer la source de chaleur générée par effet joule à chaque pas de temps et de l’introduire pour résoudre l’équation de la chaleur.
  Développement d’une méthode pour la prise en compte des résistances électriques de contact.
Dans PERSO1**:
  Développement d’une méthode pour la prise en compte des modifications de conditions électrothermiques de contact.
  Développement d’une procédure de remaillage automatique validée pour gérer les grandes déformations rencontrées lors du SPR.
Principaux développements réalisés dans Cast3M

## Slide 12: Simulation numérique du SPR
Bouchon
Electrode
0,5 mm
Force de soudage -
Intensité du courant -
Temps de soudage -
Paramètres opératoires
Sorties
Géométrie finale de l’assemblage soudé
Taille des zones affectées par le soudage
Cycles thermomécaniques induits par le procédé au matériau
Temps de calcul d’environ 5 h
Température (°C)
Illustration du procédé
Gaine
Bouchon
Electrode

## Slide 13: Simulation numérique du SPR
Comparaison des zones affectées par le SPR
Courbes de déplacement expérimental et simulé
Bon accord entre mesures expérimentales et les prédictions numériques
Validation des résultats numériques : comparaison avec l’expérience
(a) Comparison of the position and dimensions of both experimental (dotted lines) and computed (solid line) HAZ of P91 weld. Computed HAZ is defined by elements submitted to temperatures higher than the temperature. (b) Comparison between experimental and computed plug-displacement curves.
Notes: Validation avec la nuance P91 données plus facile à retrouver

## Slide 14: Simulation numérique du SPR : étude des paramètres opératoires
Effet de l’énergie dissipée
Numerical predictions of (a) plug-displacement, , (b) maximum temperature, , and (c) cumulated plastic strain,, for different dissipated energies, . Values of and p are extracted from a node located at the joint plane.
Une augmentation de conduit à une augmentation de .
Comme la limite d'élasticité du matériau diminue avec la température, la déformation plastique augmente lorsque augmente, de même que le déplacement du bouchon.

## Slide 15: Simulation numérique du SPR : étude des paramètres opératoires
Effet de la force
Temperature field during welding obtained by imposing constant dissipated energy,, and different welding forces: (a) ; (b).
Lorsqu’on applique une force plus importante, la surface de contact se déforme plus. Comme cette surface est plus importante, l’intensité du courant produit par effet Joule est plus faible, de même que la température dans la pièce soudée.
Une augmentation deconduit à une augmentation du déplacement du bouchon .

## Slide 16: Effets des cycles thermomécaniques induits par le SPR sur la microstructure de l’acier 11Cr-ODS
Cartographies EBSD IPFX (associées à la direction de filage) montrant l'évolution de la microstructure le long du joint de soudure en acier 11Cr-ODS. Corrélation entre la microstructure et les mesures de dureté.
Plan de joint
Gaine
Bouchon
Fort gradient de dureté et de microstructure tout au long de la soudure.
MB
Zone affectée par le SPR
MB

## Slide 17: Effets des cycles thermomécaniques induits par le SPR sur la microstructure de l’acier 11Cr-ODS
Cartographies EBSD IPFX (associé à la direction de filage) montrant l'évolution de la microstructure le long du joint de soudure en acier 11Cr-ODS obtenue avec les paramètres (Fs, Is, ts) =(4700 N, 12 kA, 120 ms). Corrélation entre la microstructure et les cycles thermomécaniques simulés.
Gaine
Bouchon

## Slide 18: Etude de la tenue mécanique de la soudure
Essais de traction bouchon-gaine
Gaine
Bouchon
Vue en coupe de l’éprouvette après essai de traction à 20°C rupture au niveau du plan de joint et de la zone affectée par le soudage coté gaine.
Plan de joint
Bouchon
Gaine
Eprouvette de traction bouchon-gaine
Dimensionnement des éprouvettes bouchon-gaine

## Slide 19: Etude de la tenue mécanique de la soudure
Simulation des essais de traction bouchon-gaine et comparaison à l’expérience
Gaine
Bouchon
Plan de joint
Gaine
Bouchon
Champs de déformation plastique cumulée après soudage
La résistance mécanique de l’assemblage soudé peut être associée à la zone subissant une grande déformation plastique et présentant des valeurs de dureté les plus élevées.
Corrélation entre les microstructures et la zone de rupture (en cours).
Effet de la manque de liaison extérieure sur l’amorçage de la fissure et la zone de la rupture (en cours).
Vue en coupe de l’éprouvette après essai de traction à 20°C rupture au niveau du plan de joint et de la zone affectée par le soudage coté gaine.
Plan de joint

## Slide 20: Etude de la tenue mécanique de la soudure
Effet de la force de soudage et l’énergie dissipée sur la forme du plan de joint
Comparison of the influence of the welding force, , and of the dissipated energy, , on the computed cumulated plastic strain,, field: (a) () = (4700 N, 2000 J); (b) () = (4700 N, 2500 J); (c) () = (7000 N, 2000 J).

## Slide 21: Etude de la tenue mécanique de la soudure
Effet de la force de soudage et l’énergie dissipée sur la forme du plan de joint
Comparison of the influence of the welding force, , and of the dissipated energy, , on the computed cumulated plastic strain,, field: (a) () = (4700 N, 2000 J); (b) () = (4700 N, 2500 J); (c) () = (7000 N, 2000 J).
Effet limité de la force de soudage et l’énergie sur le champ de la déformation plastique cumulée et la forme du plan de joint.
Modification de la géométrie de contact entre les pièces?

## Slide 22: Etude de la tenue mécanique de la soudure
Optimisation de la forme du plan de joint vis-à-vis la tenue mécanique de l’assemblage soudé
Studied welding pieces
Effect of the geometry of welding pieces on the cumulated plastic strain field and the shape of the joint plane during welding obtained with the: (a) studied welding pieces; (b) proposed chamfered welding pieces.
Proposed welding pieces

## Slide 23: Conclusions & perspectives
Conclusions
  Développement dans Cast3M d’un modèle électro-thermo-mécanique du soudage SPR de l’assemblage bouchon-gaine d’aiguilles RNR-Na en géométrique 2D axisymétrique.
  Validation du modèle par comparaison à l’expérience de :
    l’étendue de la zone affectée thermiquement ;
    le déplacement du bouchon au cours du soudage.
  Etude numérique de l’influence des paramètres opératoires (l’énergie de soudage et force appliquée) sur les caractéristiques de la soudure :
    - la température maximale et l’affaissement du bouchon augmentent quand l’énergie de soudage augmente ; - la température maximale diminue lorsque la force appliquée augmente.
  Etude microstructurale de la soudure :
    - évaluation et maitrise des effets du SPR sur les microstructures des soudures en acier ODS étudiés.
    corrélation entre les paramètres opératoires, cycles thermomécaniques et nature de microstructure observée et propriétés
  Etude de la tenue mécanique de la soudure :
    à 20°C, rupture dans le plan de joint, sans doute par amorçage en périphérie extérieure.
    objectif : améliorer le soudage (forgeage) dans cette zone.

## Slide 24: Conclusions & perspectives
Perspectives
  Optimisation de la géométrie de soudage afin d’améliorer la tenue mécanique de la soudure.
  Modélisation des phénomènes métallurgiques et validation avec l’expérience.
  Développement numérique complémentaire : Amélioration du remaillage avec ajout de nœuds sur les surfaces de contact de la zone remaillée afin de mieux simuler des soudures présentant un déplacement très élevé (> 1 mm).

## Slide 25: Merci pour votre attention
Mohamed Mabrouki, Diogo Gonçalves, Serge Pascal, Denis BERTHEAU, Gibert Henaff , Angéline Poulon-Quintin
Contact : mohamed.mabrouki@cea.fr
Contributeurs: Elodie PONS, Jean Luc FLAMENT, Cristiano OLIVEIRA RODRIGUES (SRMA/LC2M, CEA) et Hawa BADJI (SEMT/LTA, CEA).

## Slide 26
Annexes

## Slide 27: Vérification de la répétabilité des essais
Mesure de l’affaissement
Affaissement mesuré pour les essais réalisés avec l’acier 11Cr-ODS (Fs, Is, ts) =(4700 N, 13 kA, 80 ms)
Observation expérimentale
Répétabilité des essais l’affaissement final est similaire pour les essais réalisés avec les mêmes paramètres opératoires
Variation dans la cinétique de l’affaissement observée au début du soudage. Cela peut-être lié :
  La géométrie du contact initial
  Décalage expérimental observé lors de l’essai

## Slide 28: Simulation numérique du SPR
Calibration de la puissance simulée

## Slide 29: Annexe : Simulation numérique du SPR
Synthèse des phénomènes pris en compte dans le modèle développé et le couplage entre eux
Métallurgie
+
2ème semestre 2022 (début 2023)
Simulation numérique réalisée avec Cast3M
Modélisation progressive avec la validation de chaque étape
Modèle électrothermique
   validé
Modèle Electro-Thermo-Mécanique (ETM)
   validé
Modèle Electro-Thermo-Métallo-Mécanique (ETMM)
  Objectif : estimer la proportion des phases présentes dans chaque zones de la soudure
  deuxième semestre 2022 (premier semestre 2023) (et sous condition d’avoir les bonnes propriétés métallurgiques)
Approche mise en place de modélisation

## Slide 30: Simulation numérique du SPR
* Procédure CHARTER : procédure permet de modifier le chargement thermique au cours des itérations du schéma de résolution non linéaire de la thermique.
** Procédure PERSO1 : procédure appelée en début et fin de pas mécanique hors de la boucle de convergence thermique mécanique (la procédure est donc exécutée une fois à chaque pas de temps). Elle permet, par exemple, de redéfinir le chargement mécanique après chaque pas de temps.
Développement d’une procédure permettant de calculer la source de chaleur générée par effet joule à chaque pas de temps et de l’introduire pour résoudre l’équation de la chaleur.
Développement d’une méthode pour la prise en compte des résistances électriques de contact dans la procédure CHARTHER** de Cast3M.
Développement d’une méthode pour la prise en compte des modifications de conditions électrothermiques de contact dans la procédure PERSO1* de Cast3M.
Développement d’une procédure de remaillage automatique validée pour gérer les grandes déformations rencontrées lors du SPR. La mise en place de cette procédure a été faite dans la procédure utilisateur de Cast3M, PERSO1*.
Principaux développements numériques réalisés

## Slide 31: Simulation numérique du SPR
Modélisation 2D axisymétrique
Modèle électrique
  Analyse stationnaire avec des propriétés du matériau dépendantes de la température
  Source de chaleur calculée en fonction du champ de potentiel électrique
  Résistances de contact électrique entre les électrodes et les pièces à souder dépendantes de la température
Modèle thermique
  Analyse transitoire non linéaire avec des propriétés du matériau dépendantes de la température
  Pas d’échange thermique avec l’environnement
  Résistances de contact thermique entre les électrodes et les pièces à souder dépendantes de la température
  Changement de phase initialement négligé
Modèle mécanique
  Analyse stationnaire non linéaire avec des propriétés du matériau dépendantes de la température
  Loi de comportement élasto-plastique
  Analyse en grands déplacements
  Contact frottant (entre les pièces à souder (évalué par méthode inverse)
  Contact frottant ( entre le bouchon et l’électrode de la gaine (formé au cours de déformation)
Remaillage au cours du calcul
Principales hypothèses de la simulation numérique du soudage par résistance

## Slide 32: Material parameters
25 | 440 | 2000 | 0.023 | 800 | 216000 | 1.01 E-5
100 | 440 | 1900 | 0.0223 | 760 | 211000 | 1.1 E-5
200 | 510 | 1700 | 0.0249 | 720 | 205000 | 1.17E-5
300 | 560 | 1510 | 0.0263 | 680 | 190000 | 1.24 E-5
400 | 600 | 1350 | 0.0265 | 650 | 180000 | 1.31 E-5
500 | 680 | 1200 | 0.0274 | 600 | 160000 | 1.39 E-5
700 | 950 | 1000 | 0.0257 | 280 | 150000 | 1.53 E-5
800 | 780 | 900 | 0.0253 | 200 | 115000 | 1.6 E-5
900 | 680 | 850 | 0.029 | 180 | 115000 | 2.4 E-5
1000 | 620 | 800 | 0.0265 | 50 | 114000 | 2.4 E-5
1100 | 640 | 760 | 0.0273 | 10 | 90000 | 1.01 E-5
1450 | 795 | 606 | 0.0328 | 5 | 30000 | 1.1 E-5
25 | 440 | 2000 | 0.023 | 800 | 216000 | 1.01 E-5
100 | 440 | 1900 | 0.0223 | 760 | 211000 | 1.1 E-5
200 | 510 | 1700 | 0.0249 | 720 | 205000 | 1.17E-5
300 | 560 | 1510 | 0.0263 | 680 | 190000 | 1.24 E-5
400 | 600 | 1350 | 0.0265 | 650 | 180000 | 1.31 E-5
500 | 680 | 1200 | 0.0274 | 600 | 160000 | 1.39 E-5
700 | 950 | 1000 | 0.0257 | 280 | 150000 | 1.53 E-5
800 | 780 | 900 | 0.0253 | 200 | 115000 | 1.6 E-5
900 | 680 | 850 | 0.029 | 180 | 115000 | 2.4 E-5
1000 | 620 | 800 | 0.0265 | 50 | 114000 | 2.4 E-5
1100 | 640 | 760 | 0.0273 | 10 | 90000 | 1.01 E-5
1450 | 795 | 606 | 0.0328 | 5 | 30000 | 1.1 E-5
Material parameters of the 9%Cr-ODS steel used in simulation.

## Slide 33: soudage des aciers ODS
Dawson et al., 2017, Journal of Nuclear Materials 486, 129–137
Modification de la dispersion des oxydes & présence de porosités
(Inoue, Kaito and Ohtsuka, 2008; Murty and Charit, 2008; Jerred et al., 2010)
 Dégradation des propriétés mécaniques à haute température
Soudage à l’état liquide
Bouchon
Gaine
Modification de la dispersion de nano-oxydes
Image MET de la dispersion de nano-oxydes pour une nuance 12Cr-ODS d’une soudure obtenue par friction malaxage. a) agglomération de particules et b) fusion particules (Dawson et al., 2017)
a
b

## Slide 34: Géométrie de contact initiale
Macrographies des bords de la gaine et du bouchon avant soudage.