## Slide 1
Boulaajaj Zineb, Fourmeau Marion, Nélias Daniel
Univ Lyon, INSA Lyon, CNRS, LaMCoS
25th of November 2022
A numerical study of brittle fracture in monocrystalline silicon

## Slide 2
Dynamic Brittle fracture
Accelerating cracks
Dynamic loading
(impact, shock … )
Under constant or quasi-static loading
Crack velocity approaching Cr
Main objectives :
Model this rapidly moving cracks numerically
Compute their velocities
Compare it to experimental data
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
2
Notes: Lorsqu’on parle de fracture fragile dynamique, on peut distinguer deux types. Le premier type englobe les problèmes de fissures soumises à une charge dynamique telle que l’impact. Par exemple, nous pouvons rappeler l’application de la barre de pression Hopkinson de glissement pour caractériser l’évolution des dommages et la réponse dynamique du matériau. L’autre consiste à accélérer les fissures qui, une fois amorcées, se propageront à très haute vitesse en approchant de la vitesse des vagues de Rayleigh jusqu’à la rupture complète du matériau. Et ce phénomène est observé même sous une charge quasi statique ou constante. L’objectif principal de notre travail est de capturer le comportement dynamique de ces fissures et d’estimer leur vitesse numériquement, bien sûr en le comparant aux données expérimentales. Cela ne peut être réalisé que si l’on utilise l’approche adéquate et ses paramètres inhérents.

## Slide 3
  Background : Crack velocity measurement
  Crack speeds nearing waves’ velocities Cr
  Small experimental specimen  Very short phenomena
Measurement methods
High-speed camera
Potential drop technique
High data frequency acquisition
(up to 50MHz)
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
3
Notes: Initialement, de nombreux travaux ont été développés pour déterminer la configuration de l’expérience capable de capturer et de caractériser ces vitesses élevées. Dans notre laboratoire, les premières mesures ont été effectuées à l’aide d’une caméra à grande vitesse. L’échantillon étudié était une plaquette pré-entaillée de dimension 50 mm x 50 mm x 180 micromètres soumise à un essai de flexion quasi statique. Cet appareil s’est avéré capable de caractériser le profil de vitesse, mais compte tenu de l’expérience de courte durée seulement 3 points de mesures ont été signalés. Une vitesse moyenne a ensuite été calculée. L’autre technique est la technique de chute potentielle qui offre la possibilité d’atteindre l’acquisition de données très haute fréquence. L’une des résistances du pont de Wheatstone (montré sur l’image) est remplacée par notre spécimen et en corrélant cette variation de résistance à la longueur de fissure, nous pouvons déduire la vitesse de la fissure. Récemment, pour la caméra à grande vitesse, un sous-programme MATLAB est développé pour capturer précisément la position de la fissure, en utilisant le changement de pixels des valeurs le long de la trajectoire de la fissure.

## Slide 4
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
4
  Background : Crack velocity measurement on monocrystalline silicone
  Brittle material
  Used in photovoltaic cells (wafers)
  Interesting fracture properties (cleavage fracture)
[1] M. Wang, L. Zhao, M. Fourmeau, D. Nelias, Journal of the Mechanics and Physics of Solids 122 (2019) 472–488
Figure 1 : Measurement of crack speed using high-speed camera (Wang, 2018) [1]
Terminal velocity
Depends on :
  Notch length
  Fracture stress
Max value85% of Cr
Notes: Toutes nos expériences ont été réalisées sur le silicone monocristallin, qui présente les mêmes caractéristiques dynamiques mentionnées précédemment. Des travaux antérieurs menés par l’ancien étudiant en doctorat ont révélé que selon la longueur de l’encoche, la vitesse varie considérablement. Ce graphique montre que pour une petite encoche donc pour une grande valeur de la contrainte de rupture, la vitesse mesurée atteint 85% de la vitesse des vagues de Rayleigh. Outre ces observations, d’autres études ont été réalisées pour caractériser la fracture de clivage et la déformation de la fissure le long des plans cristallographiques. Cependant, ce n’est pas le but de cet exposé.

## Slide 5
  Background : Crack velocity predictions vs Crack velocity measurement
  Freund’s analytical solution for elastodynamics problems of brittle fracture :
  Experimental data :
Polymethylmetacrylate (PMMA)
Monocrystalline Silicone (Si)
What are the dynamic processes behind this limiting/terminal velocity ?
Energy dissipation ?
Waves’ interaction with the crack front ?
Micro-structure effects ?
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
5
Notes: En ce qui concerne les solutions analytiques, Freund a fixé une valeur théorique maximale pour les vitesses de fissure qui n’est autre que la vitesse d’onde de Rayleigh Cr. Toutefois, tel que présenté précédemment, pour le silicone monocristallin, seule une fraction de Cr était atteignable. En outre, il a été signalé dans les travaux de Fineberg que la vitesse du PMMA ne peut pas dépasser 60% de la vitesse des vagues de Rayleigh. Cette vitesse limite a soulevé de nombreuses questions, de sorte que sa dépendance vis-à-vis des micro-processus en amont de l’extrémité de la fissure ou de l’existence d’ondes spéciales interagissant avec le front de la fissure

## Slide 6
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
6
  Dynamic brittle fracture model : Numerical settings
  For cracks propagating through the material thickness
   Bending test [1] : Elliptical crack front
  A representation of the crack (discontinuity) within the finite element framework
3D model
XFEM approach
  Short-time varying quantities
Explicit Time integration scheme
  Crack initiation criteria
Energetic approach
J-integral
Software : Cast3M (CEA)
[1] M. Wang, L. Zhao, M. Fourmeau, D. Nelias, Journal of the Mechanics and Physics of Solids 122 (2019) 472–488
Notes: C’est pourquoi, pour résumer ce qui a été dit, un modèle 3D est envisagé afin qu’il puisse s’étendre à des problèmes impliquant des fissures de propagation à travers l’épaisseur. Afin d’éviter l’utilisation de paramètres numériques tels que les échelles de longueur considérées dans d’autres approches, nous utilisons l’approche xfem pour tenir compte de la discontinuité mobile. Les faibles variations de quantités imposent l’utilisation d’un schéma explicite d’intégration dans le temps et, selon le principe de Griffith, seuls les critères d’amorce de fissure fondés sur le taux de libération d’énergie critique sont pris en considération.

## Slide 7
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
7
  Numerical model : Specimen dimensions and mesh properties
  A simplified model  Dimensions: 7 x 6 x 1 mm
  Material properties:
  Monocrystalline silicone
Poisson’s ratio = 0.28
Young’s modulus= 130 GPa
Density = 2.33 *
Fracture energy [3] = 1.73 *
[3] Masolin et al., « Thermo-Mechanical and Fracture Properties in Single-Crystal Silicon ».
  Spatial discretization  Coarse mesh: 15 x 30 x 6 éléments
  Element type  Structural linear Hexahedron – CUB8
  Specimen mesh :
Notes: Un modèle initial est proposé bien qu’il ne soit pas représentatif des wafers utilisés dans les expériences. Leurs très petites épaisseurs par rapport à leurs autres dimensions peuvent être encombrantes pour le maillage et peuvent fortement augmenter l’étape de temps critique calculée à un stade ultérieur. Ce petit modèle grossièrement maillé en utilisant seulement 6 éléments le long de z et 30 éléments le long de y est d’abord considéré. Les paramètres matériels du silicone monocristallin sont pris en compte.

## Slide 8
  Numerical model : Specimen dimensions and mesh properties
  Crack representation:
  Crack tracking :
  Type  Straight-through notch
  Length  1.2 mm – breaking 6 elements
  XFEM  Discontinuity enrichment only – Heaviside function
  Using both level sets : φ(x) and ψ(x)
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
8
Notes: Une représentation discrète de l’encoche est effectuée en utilisant XFEM dont la longueur est d’environ 1,2 mm. Parmi les enrichissements disponibles, seul l’enrichissement discontinu est considéré. Pour le suivi des fissures, les ensembles de niveaux phi et psi sont utilisés et mis à jour après chaque extension de fissure pour localiser son avant.

## Slide 9
  Numerical model : Mechanical loading
  Tensile loading  Imposed displacement
  2. Constant loading
  1. Quasi-static loading
  Static computations
  Retrieve the first value of the displacement loading above which the crack onset is initiated (checked by computing the J-integral)
  Dynamic computations
  The value of the applied loading is constant. The applied displacement is the one retrieved after undergoing a quasi-static loading
  Two mechanical loadings are applied successively
Mode I
(Tensile opening)
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
9
Notes: Globalement, une charge de traction définie comme un déplacement imposé est appliquée. Cependant, il est à noter que d’abord une charge quasi-statique est appliquée pendant l’analyse statique. L’objectif est de contraindre suffisamment la structure et de récupérer la première valeur de la charge de déplacement au-dessus de laquelle la fissuration est amorcée avant de passer à l’analyse dynamique où elle sera utilisée et maintenue constante.

## Slide 10
  Numerical model : Temporal integration
  1. Implicit integration scheme
  2. Explicit integration scheme
Using the available method
PASAPAS – Cast3m
Implementing Finite Difference Scheme in Cast3M
  Large time step  Fast calculations
  No dynamic phenomena is considered
  Store enough energy within the specimen to trigger crack propagation afterwards
  Small time step  2.23 * 10-9 s
  Follow the dynamic behaviour of crack propagation
  Follow the rapid crack propagation without providing any external work
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
10
Notes: On peut alors déduire que pour l’analyse statique, un schéma d’intégration implicite est utilisé. Dans castem, la méthode définie comme PASAPAS est déjà implémentée et peut être utilisée directement. Pour les grands pas de temps, l’énergie nécessaire pour déclencher la propagation des fissures par la suite est stockée dans un délai raisonnable. Juste après un schéma d’intégration explicite, le schéma de différence finie est utilisé pour suivre la propagation des fissures. L’étape de temps critique est calculée en fonction du plus petit élément de la structure et aucun travail externe n’est fourni en maintenant la constante de charge précédente.

## Slide 11
  Numerical model : Temporal integration – Mass lumping
  XFEM : discontinuous enrichment
    New DoF : ‘AX’ , ‘AY’ and ‘AZ’
[4] Menouillard, T.; Réthoré, J.; Moes, N.; Combescure, A.; Bung, H. Mass lumping strategies for x-fem explicit dynamics: application to crack propagation. International Journal for Numerical Methods in Engineering 2008, 74, 447–474
Implementing the mass lumping strategy within Cast3M
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
11
  A mass lumping technique including the new Dofs [4]
MASS3D procedure
MESHXF procedure
Addition of elementary mass matrices for cracked elements
Updates the mass matrix to take into account the new cracked elements
Implementing the mass lumping strategy within Cast3M

## Slide 12
  Numerical model : Crack propagation
Computing the J-integral at each time step
Method GTHETA – Cast3m
Compare J to Gc = 2
If J > Gc
If J < Gc
Crack initiation criteria is met
No Crack initiation
The excess of energy is converted to newly created crack surfaces
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Conclusion
Future perspectives
12
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
11

## Slide 13
  Numerical model : Results
Figure 2 : Crack propagation – Amplification = 1
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
13

## Slide 14
  Numerical model : Results
Figure 3 : Crack propagation – Amplification = 100
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
14

## Slide 15
  Numerical model : Results
  J-integral and crack length calculations
Oscillation of J values : reaching negative values !
Crack propagation is very constrained
unless J values allow 1,2,… elements’ fracture  discontinuous enrichment only
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
15

## Slide 16
  Numerical model : Future perspectives
Introduction
Numerical model parameters
Results
Experimental set-ups
Crack velocity
Future perspectives
16
Future perspectives
Evaluate the dynamic J integral (Depending on the crack speed)
Use of the singular enrichment
Mass lumping technique using both the discontinuous and the singular enrichment

## Slide 17
Thank you for your attention

## Slide 18
  Background : On simulating high crack velocities
    1- Crack inititation criteria :
      Energetic approach:
Kanninen Law (Crack velocity)
Paris’ Law (Rate of growth of a fatigue crack)
    2- Crack propagation criteria :
  In general, crack velocity/crack extension is governed by empirical laws, such as :
If G < 2 : No propagation
If G = 2 : Crack initiation and stable crack growth
If G > 2 : Unstable crack growth
      Local approach : stress intensity factors
Maximum circumferential stress Criterion
Maximum Radial Shear Stress Criterion
Minimum Strain Energy Density Criterion
Modified Twin Shear Stress Factor Criterion [2]
[2] Huang, R. Q.; Wu, L. Z.; Li, B. Crack Initiation Criteria and Fracture Simulation for Precracked Sandstones. Advances in Materials Science and Engineering 2019, 2019, e9359410, Publisher: Hindawi.