## Slide 1
EFFET DE L’OXYDATION SUR LA DESORPTION DE L’HYDROGENE DES ALLIAGES DE ZIRCONIUM : COUPLAGE CASTEM – URANIE
(1) Université Paris-Saclay, CEA, Service de la Corrosion et du Comportement des Matériaux dans leur Environnement, 91191, Gif-sur-Yvette, France.
(2) Université Paris-Saclay, CEA, Service d’Etude des Matériaux Irradiés, 91191, Gif-sur-Yvette, France.
(3) Université Paris-Saclay, UVSQ, CNRS, GEMaC, 78000, Versailles, France.
(4) Université Paris-Saclay, CEA, Service d’Etude Mécaniques et Thermiques, 91191, Gif-sur-Yvette, France.
(5) Université Paris-Saclay, CEA, Service de Thermohydraulique et de Mécanique des Fluides, 91191, Gif-sur-Yvette, France.
C. Juillet(1), M. Tupin(2), F. Martin(1), F. Jomard(3), Q. Auzoux(1), C. Berthinier(4), F. Gaudier(5)
CLUB CASTEM 2021

## Slide 2: Contexte et problématiques
Problématiques liées à l’hydrogène et au tritium dans les REP :
Hydruration
Interaction gaine/milieu primaire : absorption d’hydrogène en situation de corrosion
 Fragilisation des gaines de crayons de combustible
Relâchement du tritium et de l’hydrogène
Dans le milieu primaire en réacteur en fonctionnement et dans les colis lors du transport de combustible usé
 Problématique de sûreté
Coupe d’un crayon de combustible
UO2
Alliage de zirconium
ZrO2
H2O
Production du T
Source de H

## Slide 3: Contexte et problématiques
Problématiques liées à l’hydrogène et au tritium dans les REP :
Hydruration
Interaction gaine/milieu primaire : absorption d’hydrogène en situation de corrosion
 Fragilisation des gaines de crayons de combustible
Relâchement du tritium
Dans le milieu primaire en réacteur en fonctionnement et dans les colis lors du transport de combustible usé
 Problématique de sûreté
Coupe d’un crayon de combustible
UO2
Alliage de zirconium
ZrO2
H2O
Production du T
Source de H
Processus de perméation
T

## Slide 4: Contexte et problématiques
Adsorption du tritium à la surface de l’oxyde ;
Passage des sites de surface aux sites de subsurface en tant qu’espèce absorbée ;
Diffusion du tritium dans l’oxyde ;
Intégration du tritium dans le réseau du métal à l'interface oxyde/métal ;
Diffusion du tritium dans le métal ;
Intégration du tritium dans le réseau de l’oxyde à l'interface métal/oxyde ;
Diffusion du tritium dans l’oxyde ;
Passage des sites de subsurface aux sites de surface en tant qu’espèce adsorbée
Recombinaison et désorption sous forme gazeuse T2
Description schématique du processus de perméation
2
4
9
T2/T2O
T
T
1
3
7
T
T
T2
6
8
5
ZrO2
ZrO2
Alliage de zirconium
Interne
Externe

## Slide 5
Partie 1 : éTUDE DE LA DéSORPTION DE L’HYDROGèNE D’ éLABORATION D’UN ALLIAGE Zr-1%Nb NON OXYDé

## Slide 6: Partie 1 : Alliage Zr-1%Nb non oxydé
Objectifs :
Déterminer l’étape cinétiquement limitante du processus de désorption de l’hydrogène
Quantifier les constantes cinétiques associées
Etudier l’influence des précipités sur la désorption de l’hydrogène
Etude de la désorption de l’hydrogène d’élaboration d’un alliage Zr-1%Nb non oxydé
Obtention des flux de désorption de l’hydrogène par thermodésorption (TDS)
Modèle numérique avec le code Cast3M
+
Optimisation des paramètres de la constante cinétique avec la plateforme URANIE
Simulation
Expérimental
Vide ~ 10-6-10-7 mbar Echantillon : plaquette dimension = 1 cm² épaisseur ~ 400 µm
Rampe entre 1 K min-1 et 10 K min-1 → 1273 K

## Slide 7: Expérimental
Flux de désorption de l’hydrogène par TDS en rampe de température
[1] Juillet C, Tupin M, Martin F, Auzoux Q, Berthinier C, Miserque F, Gaudier F, International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019), 21264-78
Chart: Temperature (K)
| 293.89499999999998 | 333.37299999999999 | 373.06299999999999 | 413.12599999999998 | 453.35599999999999 | 493.11799999999999 | 533.36200000000008 | 573.35400000000004 | 613.10799999999995 | 653.56799999999998 | 693.16699999999992 | 733.34500000000003 | 773.20100000000002 | 813.22500000000002 | 853.02 | 883.25 | 903.24099999999999 | 923.02 | 943.87300000000005 | 963.29899999999998 | 983.72500000000002 | 1003.275 | 1022.5359999999999 | 1043.0119999999999 | 1063.232 | 1083.0520000000001 | 1093.2950000000001 | 1104.05 | 1113.2460000000001 | 1124.0360000000001 | 1133.0839999999998 | 1143.175 | 1153.2350000000001 | 1163.364 | 1173.5219999999999 | 1183.6770000000001 | 1193.115 | 1203.25 | 1213.58 | 1223.8719999999998 | 1227.3049999999998
Zy4 #1 [1] | -3.1066e-11 | 3.3861e-12 | -4.9997e-13 | -3.5356e-12 | -5.7906e-12 | -6.4122e-12 | -3.0416e-12 | 3.2439e-12 | 1.9444e-11 | 5.9418e-11 | 8.6505e-11 | 4.2919e-11 | 1.6236e-11 | 1.0506e-11 | 3.1757e-11 | 1.3368e-10 | 4.0238e-10 | 1.09e-09 | 1.726e-09 | 1.4368e-09 | 9.9347e-10 | 7.1601e-10 | 5.1938e-10 | 3.6243e-10 | 2.5432e-10 | 1.816e-10 | 1.4835e-10 | 1.2523e-10 | 1.0161e-10 | 7.9608e-11 | 6.3884e-11 | 4.5553e-11 | 3.034e-11 | 2.0617e-11 | 1.46e-11 | 6.7793e-12 | 1.8727e-12 | -9.008e-14 | 4.8327e-12 | 1.8275e-11 | 2.4416e-11
Résultats issus d’une précédente étude sur le Zy4 [1]
Zy4 : 1 pic de désorption lié à l’hydrogène en solution solide
 désorption limitée par l’étape de recombinaison surfacique

## Slide 8: Expérimental
Flux de désorption de l’hydrogène par TDS en rampe de température
[1] Juillet C, Tupin M, Martin F, Auzoux Q, Berthinier C, Miserque F, Gaudier F, International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019), 21264-78
Chart: Temperature (K)
| 293.84199999999998 | 333.22800000000001 | 373.173 | 413.33199999999999 | 453.31899999999996 | 493.66399999999999 | 533.69900000000007 | 573.26900000000001 | 613.52600000000007 | 653.745 | 693.19 | 733.14699999999993 | 773.38900000000001 | 813.55899999999997 | 853.06100000000004 | 893.08299999999997 | 920.88400000000001 | 940.37300000000005 | 960.08900000000006 | 980.13699999999994 | 1000.025 | 1020.04 | 1040.5160000000001 | 1060.73 | 1080.3699999999999 | 1100.684 | 1173.2910000000002 | 1213.7820000000002
Zr-1%Nb #1 | 0 | 1.0717e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.2636e-13 | 3.3202e-12 | 9.3046e-12 | 1.6551e-11 | 6.6282e-12 | 3.0559e-12 | 3.9379e-12 | 3.8293e-12 | 6.2138e-12 | 1.0981e-11 | 3.9257e-11 | 1.6534e-10 | 3.9927e-10 | 4.554e-10 | 4.4989e-10 | 4.6491e-10 | 4.4128e-10 | 3.7445e-10 | 2.9676e-10 | 2.2009e-10 | 1.5374e-10 | 6.3529e-12 | 8.0777e-13
Zy4 #1 [1] | -3.1066e-11 | 3.3861e-12 | -4.9997e-13 | -3.5356e-12 | -5.7906e-12 | -6.4122e-12 | -3.0416e-12 | 3.2439e-12 | 1.9444e-11 | 5.9418e-11 | 8.6505e-11 | 4.2919e-11 | 1.6236e-11 | 1.0506e-11 | 3.1757e-11 | 1.3368e-10 | 4.0238e-10 | 1.09e-09 | 1.726e-09 | 1.4368e-09 | 9.9347e-10 | 7.1601e-10 | 5.1938e-10 | 3.6243e-10 | 2.5432e-10 | 1.816e-10 | 1.4835e-10 | 1.2523e-10 | 1.0161e-10 | 7.9608e-11 | 6.3884e-11 | 4.5553e-11 | 3.034e-11 | 2.0617e-11 | 1.46e-11 | 6.7793e-12 | 1.8727e-12 | -9.008e-14 | 4.8327e-12 | 1.8275e-11 | 2.4416e-11
Résultats issus d’une précédente étude sur le Zy4 [1]
Zy4 : 1 pic de désorption lié à l’hydrogène en solution solide
 désorption limitée par l’étape de recombinaison surfacique
Zr-1%Nb : 2 pics de désorption dont 1 lié à l’hydrogène en solution solide comme Zy4 et 1 lié à la désorption d’autres sites
hypothèse : piégeage de l’hydrogène par les précipités riches en Nb

## Slide 9: Expérimental
Flux de désorption de l’hydrogène par TDS en rampe de température
[1] Juillet C et al. International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019), 21264-78
Chart: Temperature (K)
| 293.84199999999998 | 333.22800000000001 | 373.173 | 413.33199999999999 | 453.31899999999996 | 493.66399999999999 | 533.69900000000007 | 573.26900000000001 | 613.52600000000007 | 653.745 | 693.19 | 733.14699999999993 | 773.38900000000001 | 813.55899999999997 | 853.06100000000004 | 893.08299999999997 | 920.88400000000001 | 940.37300000000005 | 960.08900000000006 | 980.13699999999994 | 1000.025 | 1020.04 | 1040.5160000000001 | 1060.73 | 1080.3699999999999 | 1100.684 | 1173.2910000000002 | 1213.7820000000002
Zr-1%Nb #1 | 0 | 1.0717e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.2636e-13 | 3.3202e-12 | 9.3046e-12 | 1.6551e-11 | 6.6282e-12 | 3.0559e-12 | 3.9379e-12 | 3.8293e-12 | 6.2138e-12 | 1.0981e-11 | 3.9257e-11 | 1.6534e-10 | 3.9927e-10 | 4.554e-10 | 4.4989e-10 | 4.6491e-10 | 4.4128e-10 | 3.7445e-10 | 2.9676e-10 | 2.2009e-10 | 1.5374e-10 | 6.3529e-12 | 8.0777e-13
Zy4 #1 [1] | -3.1066e-11 | 3.3861e-12 | -4.9997e-13 | -3.5356e-12 | -5.7906e-12 | -6.4122e-12 | -3.0416e-12 | 3.2439e-12 | 1.9444e-11 | 5.9418e-11 | 8.6505e-11 | 4.2919e-11 | 1.6236e-11 | 1.0506e-11 | 3.1757e-11 | 1.3368e-10 | 4.0238e-10 | 1.09e-09 | 1.726e-09 | 1.4368e-09 | 9.9347e-10 | 7.1601e-10 | 5.1938e-10 | 3.6243e-10 | 2.5432e-10 | 1.816e-10 | 1.4835e-10 | 1.2523e-10 | 1.0161e-10 | 7.9608e-11 | 6.3884e-11 | 4.5553e-11 | 3.034e-11 | 2.0617e-11 | 1.46e-11 | 6.7793e-12 | 1.8727e-12 | -9.008e-14 | 4.8327e-12 | 1.8275e-11 | 2.4416e-11
Complexification du système réactionnel d’étude
SPP
SPP
SPP
SPP
H
Zr-1%Nb : 2 pics de désorption dont 1 lié à l’hydrogène en solution solide comme Zy4 et 1 lié à la désorption d’autres sites
hypothèse : piégeage de l’hydrogène par les précipités riches en Nb
Résultats issus d’une précédente étude sur le Zy4 [1]
Zy4 : 1 pic de désorption lié à l’hydrogène en solution solide
 désorption limitée par l’étape de recombinaison surfacique

## Slide 10: Modélisation et simulation de la désorption de l’hydrogène
Diffusion volumique dans le métal
Recombinaison de surface
Equation implémentée dans Cast3M :
Piégeage / dépiégeage
Réaction de McNabb et Foster
avec
avec
10

## Slide 11: Modélisation et simulation de la désorption de l’hydrogène
Diffusion volumique dans le métal
Recombinaison de surface
Equation implémentée dans Cast3M :
Piégeage / dépiégeage
Réaction de McNabb et Foster
avec
avec
Paramètres cinétiques à identifier
11

## Slide 12: Modélisation et simulation de la désorption de l’hydrogène
Quantification et optimisation des paramètres cinétiques de désorption et de dépiégeage par échantillonnage
Echantillonnage
Calcul du critère d’erreur RRi pour chaque essai
Base de données expérimentale
Réalisation TDS à plusieurs vitesses de rampe
(1 K/min à 10 K/min)
1
2
(m2 s-1) | kp (m3 mol-1 s-1) | ln(kl0) | El (kJ mol-1) | N (mol m-3) | (kJ mol-1)
 |  | 18 – 30 | 225 – 305 | 1 – 30 | 278 – 294
 | kp (m3 mol-1 s-1) | ln(kl0) | El (kJ mol-1) | N (mol m-3) | 
 |  | 18 – 30 | 225 – 305 | 1 – 30 | 278 – 294
Chart: ln(kl0)
Chart: N (mol m-3)
Couplage Cast3M et URANIE
12

## Slide 13: Modélisation et simulation de la désorption de l’hydrogène
Quantification et optimisation des paramètres cinétiques de désorption et de dépiégeage par échantillonnage
Calcul du critère d’erreur global RESULTAT = ΣRRi
3
kJ mol-1
 kJ mol-1
s-1
Couplage Cast3M et URANIE
13

## Slide 14: Modélisation et simulation de la désorption de l’hydrogène
Quantification et optimisation des paramètres cinétiques de désorption et de dépiégeage par échantillonnage
Calcul du critère d’erreur global RESULTAT = ΣRRi
3
kJ mol-1
 kJ mol-1
s-1
10 K/min
7 K/min
7 K/min
5 K/min
3 K/min
1 K/min
Couplage Cast3M et URANIE
Comparaison simulations / expériences
4
Simulation des 2 pics de désorption
Bonne représentation de la libération d’hydrogène des précipités
Difficultés en termes de forme et de position du deuxième pic
Equation de piégeage/dépiégeage pas adaptée
Observation par DSC : dissolution des précipités au cours de la rampe en température
Une dissolution totale des précipités est nécessaire pour désorber l’intégralité de H
14

## Slide 15: Conclusion
Implémentation des lois de piégeage et de diffusion
Identification des constantes cinétiques de désorption et de dépiégeage
Implémentation de la loi de dissolution des précipités
Distribution non uniforme des pièges
 Application pour les défauts d’irradiation (lacunes, dislocations…)
 Couplage URANIE – Cast3M 
 Couplage URANIE – Cast3M 
Partie 1 : étude de la désorption de l’hydrogène d’élaboration d’un alliage Zr-1%Nb non oxydé

## Slide 16
Partie 2 : étude de la désorption du deutérium d’un alliage Zircaloy-4 oxydé en milieu REP
H
H
H2
ZrO2
Zircaloy-4
Processus de désorption
Processus de diffusion dans le métal
Processus de diffusion dans ZrO2
H
H

## Slide 17: Partie 2 : Alliage Zircaloy-4 oxydé en milieu REP
Objectifs :
Déterminer l’étape cinétiquement limitante du processus de désorption de l’hydrogène d’un alliage de Zircaloy-4 oxydé en milieu REP
Quantifier les constantes cinétiques associées
Etude de la désorption du deutérium d’un alliage Zircaloy-4 oxydé en milieu REP
Obtention des flux de désorption de l’hydrogène par thermodésorption (TDS)
+
Profils de diffusion du deutérium après désorption par analyses SIMS
Simulation
Expérimental
Modèle numérique avec le code Cast3M
+
Optimisation des paramètres de la constante cinétique avec la plateforme URANIE

## Slide 18: Démarche expérimentale
Chargement cathodique en H et D
Recuit d’homogénéisation
Quantification TDS
[H] et [D]
Oxydation milieu REP 360 °C – 188 bars
50 jours – 1,5 µm
Traitement thermique de désorption
TDS 500 °C – 7 jours
TDS 450 °C – 19 jours
Analyses SIMS
Quantification TDS
[H] et [D]
Analyses SIMS

## Slide 19: Estimation de la quantité de D désorbé après oxydation et TT
 | Initial (avant oxydation) | Après 7 jours à 773 K | Après 19 jours à 723 K
[H] (ppm mass. H) | 56 | 82 | 93
[D] (ppm mass. H) | 27 | 31 | 30
Quantification TDS
[D] sensiblement équivalentes avant et après désorption
Augmentation de [H] après désorption due à l’absorption de H au cours de l’oxydation

## Slide 20: Estimation de la quantité de D désorbé après oxydation et TT
 | Initial (avant oxydation) | Après 7 jours à 773 K | Après 19 jours à 723 K
[H] (ppm mass. H) | 56 | 82 | 93
[D] (ppm mass. H) | 27 | 31 | 30
  Désorption négligeable de H et D
   analyses des profils de diffusion de D dans la couche d’oxyde par analyses SIMS : étape limitante ?
Quantification TDS
[D] sensiblement équivalentes avant et après désorption
Augmentation de [H] après désorption due à l’absorption de H au cours de l’oxydation

## Slide 21: Evolution de la distribution de D dans la couche d’oxyde au cours des TT de désorption
Profil de diffusion 16O
Profil de diffusion 2H
Chart: Profondeur (µm)
Dissolution peu marquée lors des TT de désorption avec étalement de l’interface oxyde / métal
Gradient de concentration de 2H dans l’oxyde
 passage de l’interface métal / oxyde lors des TT de désorption
Intensité du 2H plus élevée après désorption à 773 K pendant 7 jours
 dépendance à la température de la constante d’équilibre interfaciale
Transformation du temps d’abrasion en profondeur
 interface franche située à 50% de I16O
Mécanisme de désorption ?
Simulation des profils de diffusion de 2H
Interface diffuse
Dissolution

## Slide 22: Modélisation et simulation de la désorption du deutérium
ZrO2
Métal
Vide
Processus de diffusion dans le métal
Processus de diffusion dans ZrO2
Quelles conditions initiales ?
Diffusion volumique dans le métal
Recombinaison de surface
Equation implémentée dans Cast3M :
Diffusion volumique dans l’oxyde

## Slide 23: Modélisation et simulation de la désorption du deutérium
Valeur de ?
Diffusion volumique dans le métal
Recombinaison de surface
Equation implémentée dans Cast3M :
Diffusion volumique dans l’oxyde
ZrO2
Zr
(27 ppm mass. H)

## Slide 24: Modélisation et simulation de la désorption du deutérium
Profil de diffusion initial avant désorption injecté
Diffusion volumique dans le métal
Recombinaison de surface
Diffusion volumique dans l’oxyde
Equation implémentée dans Cast3M :

## Slide 25: Modélisation et simulation de la désorption du deutérium
Objectif : quantifier les constantes cinétiques de désorption et de diffusion dans l’oxyde
Couplage Cast3M et URANIE
(m2 s-1) | ln() | (kJ mol-1) | ln() | (kJ mol-1)
 | (-25) – (-20) | 30 – 50 | (-18) – (-13) | 150 – 180
 | (-25) – (-20) | 30 – 50 | (-18) – (-13) | 150 – 180
Echantillonnage
1
Chart: ln(k0des)
Chart: ln(Ddiffiox)
2
Calcul du critère d’erreur RRi pour chaque essai
Calcul du critère d’erreur global RESULTAT = ΣRRi
3
ln() | (kJ mol-1) | ln() | (kJ mol-1)
-22,24 | 34,5 | -17,92 | 156,1
-22,24 | 34,5 | -17,92 | 156,1

## Slide 26: Modélisation et simulation de la désorption du deutérium
ln() | (kJ mol-1) | ln() | (kJ mol-1)
-22,24 | 34,5 | -17,92 | 156,1
-22,24 | 34,5 | -17,92 | 156,1
Simulation des profils de diffusion de D dans ZrO2
Bonne simulation des profils de concentration
Objectif : quantifier les constantes cinétiques de désorption et de diffusion dans l’oxyde

## Slide 27: Modélisation et simulation de la désorption du deutérium
Cohérent avec les essais en relâchement de la littérature
Objectif : quantifier les constantes cinétiques de désorption et de diffusion dans l’oxyde
Chart: T (K)
| 723
Cette étude | 8.6949e-20
 | 4.6642e-19
Kunz (1985) | 9.2695e-22 | 1.8569e-21 | 3.5398e-21 | 6.4541e-21 | 1.1306e-20 | 1.9102e-20 | 3.1232e-20 | 4.9566e-20 | 7.6554e-20 | 1.1534e-19 | 1.6986e-19 | 2.4496e-19 | 3.4654e-19 | 4.816e-19
Austin (1974) | 2.8498e-21 | 3.7658e-21 | 4.8746e-21 | 6.1946e-21 | 7.7431e-21 | 9.5357e-21 | 1.1587e-20 | 1.3908e-20 | 1.6511e-20 | 1.9405e-20
Comparaison du coefficient de diffusion avec la littérature

## Slide 28: Modélisation et simulation de la désorption du deutérium
Cohérent avec les essais en relâchement de la littérature
Objectif : quantifier les constantes cinétiques de désorption et de diffusion dans l’oxyde
Objectif : estimer la quantité de deutérium désorbé au bout d’un cycle en REP (500 jours)
Hypothèses :
Pas de croissance de la couche d’oxyde
Pas de dissolution de la couche d’oxyde
Extrapolation valable de nos constantes cinétiques
Chart: Profondeur (m)
573 K – 500 jours
ZrO2
Zr
Quantité de deutérium relâché infinitésimale en désorption sous vide à 300 °C
Chart: T (K)
| 723
Cette étude | 8.6949e-20
 | 4.6642e-19
Kunz (1985) | 9.2695e-22 | 1.8569e-21 | 3.5398e-21 | 6.4541e-21 | 1.1306e-20 | 1.9102e-20 | 3.1232e-20 | 4.9566e-20 | 7.6554e-20 | 1.1534e-19 | 1.6986e-19 | 2.4496e-19 | 3.4654e-19 | 4.816e-19
Austin (1974) | 2.8498e-21 | 3.7658e-21 | 4.8746e-21 | 6.1946e-21 | 7.7431e-21 | 9.5357e-21 | 1.1587e-20 | 1.3908e-20 | 1.6511e-20 | 1.9405e-20
Comparaison du coefficient de diffusion avec la littérature

## Slide 29: Conclusion
Gestion d’une discontinuité aux interfaces
Evolution temporelle d’une zone
 Croissance de la couche d’oxyde
Identification des constantes cinétiques de désorption et de diffusion dans la zircone sans avoir observé expérimentalement un flux de désorption
 Couplage URANIE – Cast3M 
 Couplage URANIE – Cast3M 
Partie 2 : étude de la désorption du deutérium d’un alliage Zircaloy-4 oxydé en milieu REP

## Slide 30
Articles publiés relatif au couplage Cast3M – URANIE
C. Juillet, F. Tupin, F. Martin, Q. Auzoux, C. Berthinier, F. Miserque, F. Gaudier, “Kinetics of hydrogen desorption from Zircaloy-4: Experimental and modelling”, International Journal of Hydrogen Energy 44, 39 (2019) 21264-21278.
C. Juillet, M. Tupin, F. Martin, Q. Auzoux, S. Bosonnet, C. Berthinier, “Effect of a pre-oxidation on the hydrogen desorption from Zircaloy-4”, Corrosion Science 173, (2020) 108762.
C. Juillet, M. Tupin, F. Martin, Q. Auzoux, C. Berthinier, F. Gaudier, T. Guilbert, C. Toffolon, “Kinetics of hydrogen desorption from zirconium-niobium alloys: effect of the precipitates”, International Journal of Hydrogen Energy 46, 11 (2021) 8113-8124.
C. Juillet, M. Tupin, F. Martin, F. Jomard, Q. Auzoux, C. Berthinier, F. Gaudier, “Rate-limiting step of the deuterium desorption kinetics from Zircaloy-4 oxidized”, International Journal of Hydrogen Energy 46, (2021) 39955-39968.
Merci de votre attention