## Slide 1: Simulation de la déchirure ductile par choc thermique sous
Présenté par Marouane Lahmidi
Encadré par Franck Tankoua, Cédric Gourdin et Catherine Gardin
Club CASTEM – 29/11/2024

## Slide 2: Introduction
  Les centrales nucléaires sont construites pour une durée de vie de 40 ans
  Conservation du nucléaire dans le mix énergétique
      Prolongation de la durée de vie des centrales
  Objectif  Gagner des marges au niveau des critères de calcul
  Pour la déchirure ductile, le critère de déchirure ductile est trop conservatif
 Utilisation de la méthode
  La méthode est robuste pour les chargements primaires
  Besoin de données expérimentales dans le cas du choc thermique, pour construire le dossier de validation à transmettre à l’ASN
  Thèse en collaboration avec EDF et Framatome
Notes: Dire qu’il y a 2 experts FRAMATOME, 1 experts Edf, 1 expert CEA, 1 stagiaire, 1 alternant, 2 ingénieurs

## Slide 3: Sommaire
Présentation de la méthode
Essai
Modèle thermique
Modèle mécanique
Modèle de rupture
Comparaison entre et

## Slide 4: Présentation de la méthode
La méthode est basée sur l’intégrale de Rice ou intégrale J (Rice, 1968)
Sur CASTEM, l’intégrale J est calculée en utilisant la méthode
L’intégrale J se décompose en 2 parties
Hypothèses de la méthode (Marie,1999)
  Supposons l’existence d’une grandeur intrinsèque au matériau constante au cours de la propagation
  Supposons que les phases de plastification et de rupture s’alternent  Définition du critère
  Critère: On fixe le pas de propagation de fissure
    Plastification
    Rupture = ;

## Slide 5: Présentation de la méthode
Méthode des calculs stationnaires
  Nécessité d’un maillage raffiné sur la trajectoire de la fissure
  L’état à un point donné de la courbe de propagation est équivalent à l’état de celle-ci dans le cas d’un chargement sans propagation pour la même longueur de fissure (Joyce,1990) (Sharobeam,1993)
  Critère:
   Facilité d’implantation (Calculs élastoplastiques sur maillage simple)

## Slide 6: Présentation de la méthode
Validation expérimentale
Plusieurs campagnes de validation sur maquette ont été menés (seulement pour chargement primaire):
Matériaux utilisés: Ferritique(TU52, STS-49, SA333, ATLAS, WB 36), Austénitique (316L, NGW, Austénoferritique(CF8M), Liaison bi-métallique(STYLE)
Structures: Eprouvettes(CT 1.5T, CT 3T, SENT), Anneaux, Demi-anneaux, Tubes(minces, épais), Coudes, Plaques, Piquage

## Slide 7: Présentation de la méthode
Méthode en cas de choc thermique
La Méthode se base sur le calcul de
est calculé en utilisant le modèle élastoplastique(réel)
est calculé en utilisant le modèle élastique
Choc thermique  Déformations imposées 
Calcul de pour les contraintes secondaires
Méthode des coefficients d’influence
  coefficients du polynôme recalé sur la fonction contrainte sur la géométrie non fissurée
  coefficients d’influence fixés par la géométrie de l’éprouvette
Chart: Déformation totale
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.0999999999999996 | 4.2 | 4.3 | 4.4000000000000004 | 4.5 | 4.5999999999999996 | 4.7 | 4.8 | 4.9000000000000004 | 5 | 5.0999999999999996 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8
Comportement élastique | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 | 8600 | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9600 | 9800 | 10000 | 10200 | 10400 | 10600 | 10800 | 11000 | 11200 | 11400 | 11600
Comportement élastoplastique | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1020 | 1040 | 1040

## Slide 8: Essai
L’éprouvette est un tube avec une fissure circonférentielle
Le tube est soumis à un chargement thermomécanique :
  L’éprouvette est chauffée par induction sur la surface externe à 400°C
  L’éprouvette est refroidie sur la surface interne avec de l’eau à 4°C
  L’éprouvette est soumise à un effort de traction

## Slide 9: Modèle thermique
Maillage axisymétrique avec des éléments QUA4, avec symétrie verticale
Le tube d’injection est également maillé avec un modèle de faible conductivité (contact thermique)
Conditions aux limites: Convection naturelle ou convection forcée évolutive
Pour le chauffage, on définit une puissance volumique sous forme CHPO dans notre surface.
La puissance est pilotée en utilisant RELA DUAL, càd que la puissance est pilotée par la température

## Slide 10: Modèle thermique
Hauteur 1
Hauteur 2
Hauteur 3
Hauteur 4
Hauteur 5
Hauteur 6

## Slide 11: Modèle thermique
Hauteur 1
Hauteur 2
Hauteur 3
Hauteur 4
Hauteur 5
Hauteur 6

## Slide 12: Modèle thermique
Hauteur 1
Hauteur 2
Hauteur 3
Hauteur 4
Hauteur 5
Hauteur 6

## Slide 13: Modèle mécanique
285 QUA4
1457 QUA8
Projection des champ de températures avec INT_COMP
Modèle axisymétrique thermoélastoplastique
Les caractéristiques mécaniques varient en fonction de la température :
  Module de Young
  Coefficient de dilatation
  Lois de comportement (fonction de puissance)
Le chargement thermique est issu du calcul thermique
Nous ajoutons un chargement mécanique qui permet d’atteindre la ténacité d’amorçage
Cette ténacité est à déterminer sur la base des essais CT en cours
Chart: Intégrale J en fonction de l'effort de traction sur le tube
| 0 | 666.66666666606034 | 67314.800000000716 | 133962.93333333233 | 200611.13333333196 | 267259.2666666666 | 333907.40000000125 | 400555.53333333286 | 467203.73333333252 | 533851.86666666716 | 600499.99999999884 | 667148.13333333342 | 733796.26666666812 | 800444.46666666772 | 867092.59999999928 | 933740.73333333398 | 1000388.8666666656 | 1067037.0666666653 | 1133685.2 | 1200333.3333333347 | 1266981.4666666661 | 1333629.6000000008 | 1400277.8000000005 | 1466925.933333332 | 1533574.0666666667 | 1600222.2000000014 | 1666870.4000000011 | 1733518.5333333327 | 1800166.6666666674 | 1866814.7999999989 | 1933462.9333333336 | 2000111.1333333333
 | -4.8268e-08 | -4.6926e-08 | 0.0086024 | 0.0569 | 0.14888 | 0.28621 | 0.47103 | 0.70565 | 0.99461 | 1.3492 | 1.8574 | 2.9215 | 4.4833 | 6.581 | 8.99 | 11.9157 | 15.3729 | 19.4102 | 24.1565 | 30.0661 | 38.8239 | 52.0583 | 68.4195 | 89.4738 | 116.845 | 150.9654 | 194.7452 | 241.8216 | 304.2074 | 372.5002 | 453.2912 | 540.8023

## Slide 14: Modèle mécanique
285 QUA4
1457 QUA8
Projection des champ de températures avec INT_COMP
Modèle axisymétrique thermoélastoplastique
Les caractéristiques mécaniques varient en fonction de la température :
  Module de Young
  Coefficient de dilatation
  Lois de comportement (fonction de puissance)
Le chargement thermique est issu du calcul thermique
Nous ajoutons un chargement mécanique qui permet d’atteindre la ténacité d’amorçage
Cette ténacité est à déterminer sur la base des essais CT en cours
Chart: Intégrale J en fonction de l'effort de traction sur le tube
| 0 | 666.66666666606034 | 67314.800000000716 | 133962.93333333233 | 200611.13333333196 | 267259.2666666666 | 333907.40000000125 | 400555.53333333286 | 467203.73333333252 | 533851.86666666716 | 600499.99999999884 | 667148.13333333342 | 733796.26666666812 | 800444.46666666772 | 867092.59999999928 | 933740.73333333398 | 1000388.8666666656 | 1067037.0666666653 | 1133685.2 | 1200333.3333333347 | 1266981.4666666661 | 1333629.6000000008 | 1400277.8000000005 | 1466925.933333332 | 1533574.0666666667 | 1600222.2000000014 | 1666870.4000000011 | 1733518.5333333327 | 1800166.6666666674 | 1866814.7999999989 | 1933462.9333333336 | 2000111.1333333333
 | -4.8268e-08 | -4.6926e-08 | 0.0086024 | 0.0569 | 0.14888 | 0.28621 | 0.47103 | 0.70565 | 0.99461 | 1.3492 | 1.8574 | 2.9215 | 4.4833 | 6.581 | 8.99 | 11.9157 | 15.3729 | 19.4102 | 24.1565 | 30.0661 | 38.8239 | 52.0583 | 68.4195 | 89.4738 | 116.845 | 150.9654 | 194.7452 | 241.8216 | 304.2074 | 372.5002 | 453.2912 | 540.8023
1,79 à l’amorçage

## Slide 15: Modèle de rupture
Le post-traitement repose sur le calcul de pour différentes tailles de fissures
Le calcul permet donc de prédire une propagation de 2mm
pour un effort de 127 kN  J = 39.40 kJ/m2

## Slide 16: Comparaison et
Utilisation d’un matériau avec une base de données et pour comparer des chargement en contraintes primaires et contraintes secondaires et Simulations sur structure)
  Simulation sur éprouvette CT
  Simulations sur structure: Tube massif avec fissure circonférentielle externe
    Chargement de traction mécanique
    Chargement de gradient thermique
Calcul : Calcul élastoplastique avec grandes déformations et endommagement
Calcul : Plusieurs calculs élastoplastique, petites déformations, Calculs de J
Bonne concordance des Courbes Force-CMOD entre et
Evolution de en cours

## Slide 17: Comparaison et
Tube massif avec fissure circonférentielle interne (Epaisseur 80mm – Longueur 400mm – Rayon interne 39mm)
Modèle axisymétrique 2D avec maillage raffiné
Les deux calculs sont fait sur le même maillage
Pour le calcul les éléments sont supprimés dès que la porosité atteint la valeur finale
Pour le calcul , le pas de propagation est de 1mm

## Slide 18: Comparaison et
Remarque: la méthode en Calculs stationnaires est plus précise. L’écart entre les deux courbes est du à l’erreur mécanique
Entre la méthode et la méthode , l’écart au niveau de la longueur de fissure est peut-être du à une erreur au niveau de la mesure
Chargement en traction

## Slide 19: Comparaison et
Chargement en gradient thermique

## Slide 20: Conclusion
Essai
Le modèle thermique a été recalé. Il faut le fiabiliser avec de nouvelles mesures
Le calcul mécanique et le post-traitement prédisent 2mm de propagation pour une ténacité estimée.
Il ne reste qu’à faire l’essai
Les recommandations pour propager plus sont :
Attendre plus longtemps pour chauffer encore plus l’éprouvette et accentuer le gradient lors du choc thermique
Commencer le choc chaud avant le choc froid pour bénéficier de la croissance de

## Slide 21: Merci pour votre attention
CEA Paris-Saclay
marouane.lahmidi@cea.fr
Club CASTEM – 28/11/2024

## Slide 22: Comparaison et
On impose une variation de en fonction de la profondeur de fissure (inspiré de l’évolution exponentielle de R)
Entre la méthode et la méthode , meilleur concordance pour la courbe de droite, bonne concordance pour la courbe de gauche, à part pour de grandes valeurs du CMOD, l’écart est du à l’hypothèse de grands déplacements

## Slide 23: Problématique de l’essai
La déchirure ductile par choc thermique est
quasi impossible car:
La Force fissurante est faible
La ténacité est élevée
Les experts qualifient cette problématique de Vrai-Faux problème
Solutions:
Conception de l’essai
Choisir un matériau à faible ténacité  CF8M
Notes: Stabilité de la déchirure ductile fait que la rupture brutale est impossible
L’aumentation du gradient thermique et limité

## Slide 24: Développement de l’essai
Retour d’expérience de la simulation PTSE
Il faut développer un essai à l’échelle d’éprouvette et reproductible
Application d’un gradient thermique plus grand et maintenu
Principe de l’essai
L’éprouvette est un tube avec une fissure circonférentielle (Essai PROFAT)
Le gradient thermique est généré par un chauffage par induction et un refroidissement par injection d’eau
Le maintien du tube en traction permet d’avoir une instabilité
Notes: Dire que l’essai PROFAT a pris 6 ans pour etre developpé

## Slide 25: Choix et caractérisation du matériau
Le CF8M est un matériau austénoferritique
Vieillissement thermique  Fragilisation de la ferrite
A l’échelle micro, la Rupture est mixte (fragile et ductile)
A l’échelle macro, on considère que la rupture est ductile à faible ténacité
Caractérisation matériau
5 essais de traction effectués sur CF8M vieilli
  Rupture quasi-fragile constatée
13 essais d’éprouvette CT prévus
400°C
20°C
200°C
300°C

## Slide 26: Prédimensionnement de l’essai
Simulation thermo-elasto-plastique
Simulation de déchirure ductile par
Optimisation des valeurs
Optimisation de la longueur d’éprouvette
     Longueur totale = 200 mm
Optimisation de la longueur de la bobine
    Longueur de la bobine = 110 mm
Propagation prévisionnelle de 3,5 mm
Notes: Dire qu’on a un modèle symétrique
Plus on diminie les lfroid et lfissure, plus le choc est efficace

## Slide 27: Prédimensionnement de l’essai
Calcul 3D de J pour des fissures différentes
Chargement mécanique jusqu’à l’amorçage
Il n’y a pas d’intérêt à utiliser une fissure semi-elliptique pour notre essai
Chart: Temps en secondes
Maillage 1
Maillage 2
Axisymétrique
Maillage 1 (nœud central)
Maillage 2 (nœud central)

## Slide 28: Montage de l’essai
Conception de l’essai
Système de traction
  2 Chapes
  2 Brides
  2 Boites à eau
Système d’injection d’eau
  2 injecteurs

## Slide 29: Montage de l’essai
Injection d’eau
Récupération d’eau
Réservoir d’une tonne
Refroidisseur avec pompe intégrée
Eprouvette
Boucle de refroidissement
Boucle d’injection
Régulation de débit
Injection d’air

## Slide 30: Montage de l’essai
Injection d’eau
Récupération d’eau
Pompe et réservoir d’1 tonne d’eau distillée
Refroidisseur pour baisser la température de l’eau à 5°C
Table de commande
Le système de refroidissement est capable d’injecter de l’eau à 5°C avec un débit variant de 71,4 cm3/s à 177,6 cm3/s dans un volume de zone froide de 45,2 cm3

## Slide 31: Montage de l’essai
Injection d’eau
Récupération d’eau
Système de chauffage
Générateur
Boitier de contrôle
Système de refroidissement
Puissance maximale de 12 kW
Pilotage de la bobine par un thermocouple

## Slide 32: Montage de l’essai
Branchement de 66 thermocouples:
33 thermocouples de surface sur 3 génératrices
  Centrage vertical et horizontal et recalage du modèle
11 thermocouples à une profondeur de 14,5mm
11 thermocouples à une profondeur de 16,5mm
11 thermocouples à une profondeur de 18,5mm
Injection d’eau
Récupération d’eau
Système de chauffage
Thermocouples

## Slide 33: Montage de l’essai
Mise en place du système de manutention pour déplacer et monter les chapes
Vérification de la course suffisante de la machine

## Slide 34: Modèle thermique de l’essai
Ajout de l’injecteur dans la modélisation thermique
2 Modèles de conduction:
Conduction du matériau CF8M
Résistance thermique de la zone de contact
Modèle de convection:
Appliqué sur la zone en bleu
Evolution linéaire du début du choc à la fin de 3000 W/m2/C à 4000 W/m2/C
Modèle de chauffage
Puissance volumique pilotée par la température (Dualité)
Surface définie avec une profondeur de pénétration (PROFAT) et hauteur égale à la hauteur de la bobine, gradient régularisé

## Slide 35: Modèle thermique de l’essai
Hauteur 1
Hauteur 2
Hauteur 3
Hauteur 4
Hauteur 5
Hauteur 6

## Slide 36: Modification de l’essai

## Slide 37: Modification de l’essai

## Slide 38: Conclusion et travaux en cours
La méthode est une méthode de rupture ductile basée sur l’approche globale, validée dans le cas des contraintes primaires
Un essai dans le cas des contraintes secondaires a été développé
Comparaison et  Simulations sur structure avec chargement mécanique et thermique
   Bonne concordance pour le premier cas
Recalage du modèle thermique de l’essai (problématique thermocouple)
Essais prévus  CT, SENT, AE, Essai

## Slide 43: Simulation de l’essai PTSE par
Projet FALSIRE  5 essais de déchirure ductile par choc thermique
Notes: 5 essais de choc thermique dans différents pays
Essai effectué en 1988

## Slide 44: Simulation de l’essai PTSE par
Projet FALSIRE  5 essais de déchirure ductile par choc thermique
Plus grande propagation pour l’essai PTSE : 8 mm
  Ecart au niveau des calculs thermomécaniques (0,15 mm)
  Ecart au niveau de la propagation de fissure (3 mm)
Manque de données
Capteur défaillant
Notes: 5 essais de choc thermique dans différents pays
Essai effectué en 1988