## Slide 1: Fusion et fissuration du béton en cas d’interaction corium-béton
Club Cast3M
Clément Pionneau1
Directeurs de thèse : Ludovic Jason1 et Natalie Seiler2 Encadrant de thèse : Christopher Nahed 1
1Université Paris-Saclay, CEA, Service d’Étude Mécanique et Thermique, 91191, Gif-sur-Yvette, France
2CEA, DES, IRESNE, Cadarache, F-13108 Saint Paul-Lez-Durance, France

## Slide 2: Contexte
  Enceinte de confinement et radier en béton :
    Ultime barrière en cas d’accident grave
  Interaction corium béton  dégradation du béton :
    Thermique
    Chimique
    Mécanique
  ASNR demande des dispositions afin d’éviter le percement du radier
Notes: C’est une situation qui est étudiée dans le cadre de la sûreté des installations nucléaires. En effet, il convient d’étudier des situations accidentelles hypothétiques, l’une d’entre-elles conduisant à la fusion du cœur du réacteur et au percement de la cuve. Un mélange en fusion, appelé corium, peut alors se répandre sur un radier en béton, situé sous la cuve. Une telle situation s’est par exemple produite lors de l’accident de Fukushima.
L’interaction corium-béton conduit à la dégradation thermique (fusion, T° corium > T° fusion béton), chimique et mécanique du radier (fissuration).
L’autorité de sûreté nucléaire demande alors que des dispositions soient prises pour éviter un percement du radier, ce qui entraînerait une contamination du milieu extérieur.

## Slide 3: Contexte
  Collaboration avec le CEA de Cadarache :
    Plateforme : Vulcano-ICB
    Expérience petite échelle : VB-U7
    Corium représenté par un mélange d’oxydes
    Chauffage par induction
    Rupture du creuset
  Objectifs :
    Reproduction numérique de VB-U7
    Contextualiser avec Fukushima
  Bibliographie :
    Pas d’étude explicite publiée
Installation Vulcano-ICB Mécanismes de dégradation des bétons lors de
l’Interaction Corium-Béton, H. Mastori
VULCANO VB-U7 experiment on interaction between oxidic corium
and hematite-containing concrete
Notes: Pour étudier ce phénomène, des expériences sont réalisées à petite échelle au CEA de Cadarache sur la plateforme Vulcano-ICB, qui permet de chauffer des métaux et des oxydes pour former un corium prototypique puis de le couler dans un creuset, en béton par exemple.
Lors de l’expérience VB-U7, le creuset s’est fissuré, ce qui a permis au corium prototypique de s’écouler en dehors du creuset avant que l’une des parois ne soit complètement fondue.
Une collaboration entre les centres de Saclay et de Cadarache a alors été mise en place pour développer une méthodologie permettant de simuler ce processus de fissuration lors d’une telle expérience. Il est prévu que cette méthode soit utilisée pour mieux comprendre l’accident de Fukushima.
La fissuration du béton sous chargement thermique a déjà fait l’objet de travaux, par exemple pour les calculs de résistance au feu, mais jamais dans ce contexte, où les températures sont bien plus élevées (800 °C pour les incendies, ici 2400 °C)

## Slide 4: Plan
Méthodologie
Mise en place dans Cast3M
Résultats
Comparaison avec l’expérience
Conclusion et perspectives

## Slide 5: Méthodologie
1

## Slide 6: Comportement
  Thermique : équation de la chaleur
  Mécanique : modèle de Mazars régularisé en traction
    ,
    , : temps
Essai de traction uniaxiale
Source : An effective model for analysis of reinforced concrete members and structures
under blast loading
Contrainte
Déformation
Notes: Pour les comportements thermique et mécanique, nous avons fait des choix usuels : équation de la chaleur avec ppt dépendent T° et le modèle de Mazars pour caractériser l’endommagement du béton, par une variable interne scalaire d \in [0, 1], fonction de la déformation équivalente actuelle et de sa valeur maximale atteinte au cours du temps. La déformation équivalente permet de caractériser les extensions dans la structure.

## Slide 7: Géométrie, conditions limites et chargement
Modèle thermique
Modèle mécanique
: flux de chaleur apporté par le corium, donnés par Cadarache
Notes: Pour simplifier la mise en place de la méthodologie, une configuration axisymétrique a été adoptée. Le chargement thermique provoqué par le contact avec le corium est caractérisé par un flux thermique imposé. Ce flux est calculé par les équipes de Cadarache à l’aide de modèles de thermochimie. La température est imposée sur les bords éloignés du chargement, car la température varie peu ici.
Côté mécanique, le poids propre de la structure et la pression hydrostatique du corium sont pris en compte. Le creuset est posé sur le sol (uz>0), un point d’ancrage permet d’éviter les mouvements de corps rigide.

## Slide 8: Données
  Propriétés matérielles :
     fournies
    enthalpie d’ablation  fourni
    Mécanique  Eurocode 2 – Calcul du comportement au feu
  Répartition des enthalpies de changement d’état / transformation chimique :
  Chargement :
    Flux à l’interface corium-béton
Notes: En termes de données, nos collègues de Cadarache nous fournissent les ppté thermiques du béton, ainsi que son enthalpie d’ablation, cad la quantité d’énergie à fournir pour dégrader thermiquement 1 kg de béton.
Pour la méca, nous nous sommes appuyés sur les courbes de traction de l’eurocode 2, qui présentent aussi une dépendance à la T°
La capacité thermique a été modifiée pour tenir compte des changements de phase
Sur la figure de droite sont représentés les flux thermique apportés par le corium et la température du bain, non utilisée dans le calcul.

## Slide 9: Hétérogénéité du béton
  Objectif : vérification de la convergence du calcul malgré l’hétérogénéité
  Multiplication de par un champ de bruit blanc non corrélé
Notes: Un des objectifs, à terme, sera de tenir compte de l’hétérogénéité du béton. Nous ne disposons pas encore de données pertinentes sur ce point, mais pour vérifier que la simulation converge malgré cette hétérogénéité, le champ de déformation à partir de laquelle l’endommagement augmente a été bruité avec un bruit blanc non corrélé.

## Slide 10: Fusion du béton
  Chargement thermique sévère conduit à l’ablation du béton
  Critère thermique pour retirer le béton ablaté :
    Enthalpie massique
  Mise-à-jour des conditions limites :
    Détecter la nouvelle zone d’ICB
    Redéfinir les conditions limites
Notes: Lors de l’expérience VB-U7, il a été observé qu’une partie non négligeable (15%) du creuset avait été ablatée. Nous avons décidé de rendre compte de cela dans notre modélisation en supprimant, au cours du calcul, les éléments correspondants à du béton ablaté. Pour cela un critère thermique portant sur l’enthalpie massique a été utilisé. Un élément est retiré du calcul si son enthalpie massique dépasse l’enthalpie d’ablation.
Lorsque des éléments sont supprimés, les conditions limites doivent être mises à jour.

## Slide 11: Déroulé d’un pas de temps avec PASAPAS
Calcul de la température
Procédure d’érosion thermique
Calcul mécanique
Critère thermique
Réduction des maillages thermique et mécanique
Endommagement : Mazars
Pas suivant
Non utilisé mais possible avec PASAPAS
Notes: La procédure PASAPAS permet ensuite de résoudre ce problème en effectuant un calcul chaîné thermique puis mécanique. La procédure de suppression des éléments est appliquée après le calcul de la température et avant le calcul mécanique.

## Slide 12: Mise en place dans Cast3M de ce modèle
2
Notes: Dans la méthodologie que je viens de présenter, certains points sont spécifiques à cette méthode. Je vais montrer que Cast3M nous fournit toutes les outils pour les mettre en place.

## Slide 13: Implémentation numérique dans la procédure PASAPAS
Initialisation
Initialisation du pas
Résolution de la thermique
Résolution de la mécanique
Initialisation du pas suivant Sauvegarde des résultats
REEV_THE

## Slide 14: Calcul des critères d’érosion  REEV_THE
  Enthalpie massique :
    : INTG ‘BORN’, EVOL
    : VARI
    INTG ‘ELEM’, CHAN, MANU
  Nouveau maillage :
    Champ_enthalpie_massique ELEM ‘INFERIEUR’ 2.7E6;
  Réduction des modèles thermique et mécanique :
    REDU Ancien_modele Nouveau_maillage;

## Slide 15: Mise à jour des conditions limites  REEV_THE
dICBt+Δt
?
Éléments à supprimer
dICBt

## Slide 16: Mise à jour des conditions limites  REEV_THE
dICB2
dICB1
dICB1 = dICBt INTE dOmegat+Δt;
dICB2 = dElem_suppr INTE dOmegat+Δt;
dICBt+Δt = dICB1 ET dICB2;
dICBt+Δt

## Slide 17: Résultats
3
Notes: Avant de présenter les animations, je rappelle que l’objectif de cette simulation est de localiser les zones susceptibles de fissurer. Comme le modèle de Mazars ne représente pas directement les fissures mais un champ d’endommagement, il est usuel pour représenter ces fissures de calculer une quantité qu’on appelle l’ouverture de fissure qui est l’endommagement multiplié par la déformation mécanique et par la longueur caractéristique d’un élément pour se ramener à une longueur. On obtient donc un tenseur d’ordre 2 dont on peut prendre la plus grand valeur propre, ce qui correspond à une ouverture en mode I.

## Slide 18: Température et ouverture de fissure
Température (°C)
Ouverture de fissure (m)

## Slide 19: Bilan énergétique
Vérifier la conservation de l’énergie :
Notes: A cause de la suppression d’éléments, il est important de réaliser un bilan énergétique…

## Slide 20: Comparaison avec l’expérience
4

## Slide 21: Volume ablaté
Volume initialement ablaté (180 °) : 5,3 L
Amplification du flux de chaleur apporté par le corium de 14 %
Nouveau volume ablaté : 7,8 L
Recalage en augmentant le flux de chaleur
Volume ablaté expérimental : 7,8 L
Volume ablaté calculé pour différentes amplifications du chargement

## Slide 22: Comparaison avec les températures mesurées
RB0
RB5
Positions des thermocouples

## Slide 23: Utilisation des températures mesurées comme données d'entrées du calcul mécanique
IPOL,
MANU ‘CHPO’
CHAN ‘CHAM’
PROI
Positions des thermocouples

## Slide 24: Comparaison de l’ouverture de fissure obtenue avec la température simulée ou mesurée
Avec la température calculée
Avec la température mesurée

## Slide 25: Conclusions et perspectives
5

## Slide 26: Conclusions et perspectives
  Conclusions
    Développement d’une méthode mettant en évidence des macro-fissures dans le cadre de l’ICB
    Faisabilité de la simulation avec Cast3M
    Développement d’un critère d’érosion énergétique
    Limitation de la dépendance au maillage
    Bilan énergétique respecté
  Perspectives
    Thermique :
      Flux non uniforme
      Changements de phase
    Mécanique :
      Modèle plus représentatif
      Optimisation pour un calcul 3D
      Armatures en acier
    Multiphysique :
      Couplage mécanique thermique
      Couplage avec code CFD

## Slide 27: Merci
CEA SACLAY
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
France
Clement.pionneau@cea.fr
Standard. + 33 1 69 08 60 00

## Slide 28: Annexes
6

## Slide 29: Ouverture de fissure
  Ouverture de fissure :
    Mazars :
    Ouverture dans la direction :

## Slide 30: Le modèle de Mazars
  Modèle de Mazars régularisé en traction :
    ,
    si
Essai de traction uniaxiale
Source : An effective model for analysis of reinforced concrete members and structures
under blast loading

## Slide 31: Régularisation en traction
  Objectif : rendre constante l’énergie dissipée par la fissuration
    Lois de la thermodynamique en quasi statique pour un système fermé isotherme :
    et
    Energie dissipée si les appuis sont parfaits :
    Localisation de l’endommagement dans une bande d’élément :
    Condition : énergie dissipée indépendante de et égale à ( : taux de relaxation de l’énergie) :

## Slide 32: Régularisation en traction
Sans régularisation
Avec régularisation

## Slide 33: Régularisation en traction
Volume des éléments endommagés

## Slide 34: Reconstruction du champs de température à partir des mesures
Mesures pour chaque capteur : EVOL ‘MANU’ liste_temps liste_temperatures_capteur_i ;
Conversion maillage en liste de points : CHAN ‘POI1’ maillage ;
Création d’une liste contenant le température au temps associée à chaque point : PROG, INSE, IPOL
Création du champ par point : MANU ‘CHPO’ liste_points liste_temperatures_t ;
Conversion en champ par éléments : CHAN ‘CHAM’ … ;
Projection de ce champ sur le maillage mécanique : PROI

## Slide 35: Mise à jour des conditions limites  REEV_THE
dICB1 = dICBt INTE dOmegat+Δt;
dICB1
dICBt
dOmegat+Δt

## Slide 36: Mise à jour des conditions limites  REEV_THE
dICB1 = dICBt INTE dOmegat+Δt;
dICB2 = dElem_suppr INTE dOmegat+Δt;
dElem_suppr
dOmegat+Δt
dICB2

## Slide 37: Mise à jour des conditions limites  REEV_THE
dICB2
dICB1
dICB1 = dICBt INTE dOmegat+Δt;
dICB2 = dElem_suppr INTE dOmegat+Δt;
dICBt+Δt = dICB1 ET dICB2;
dICBt+Δt

## Slide 38: Dépendance au maillage

## Slide 39: Effet du pas de temps